**ACO Schachtabdeckung SAKU Kl. B 125 tagwasserdicht**

**Entsprechend DIN EN 124 mit Deckel aus Kunststoff,**

**LW 605, BH 128mm**

ACO Schachtabdeckung SAKU Kl. B 125 tagwasserdicht

entsprechend DIN EN 124 mit Deckel aus Kunststoff,

lichte Weite Ø 605, Bauhöhe 125mm

BEGU-Rahmen, hochziehbar, schwarz beschichtet, Deckel aus

hochfestem Polypropylen, Gewicht 9 kg

mit integrierter Dichtung, gas- und

geruchsdicht bei drucklos auftretendem

Kanal- und Fäkaliengas, mit 2 Schraubverschlüssen M12

Gewicht ca. 56 kg,

**Artikel-Nr. 11872**

